Ciencias Naturales - Química 1º medio / Unidad 4 / OA20 / Actividad 2

- Reacciones químicas industriales

- Investigan en diferentes fuentes acerca de la industria de la minería en Chile, sus procesos y etapas de extracción y obtención de elementos como el cobre.

- Formulan preguntas como: ¿cuál(es) es(son) el modelo de ecuación química representada en reacciones químicas que participan en el proceso de obtención del cobre?, ¿qué tipo de información es posible obtener de estas reacciones químicas?

- Analizan las reacciones químicas de las etapas de extracción del cobre:

CuFeS2(s) + 3 CuCl2(ac)  4 CuCl(s) + FeCl2(ac) + 2 S(s)

CuCl(s) + Cl -(ac)  CuCl2-(ac)

2 CuCl2-(ac)  Cu(s) + CuCl2 (ac) + 2 Cl-(ac)

- Verifican si las reacciones químicas presentes se encuentran balanceadas. De no ser así, las balancean. Calculan la masa molar de cada una de las especies participantes.

- Indican la relación que se establece entre reactantes y productos en todas las reacciones, a través de los coeficientes estequiométricos.

- Establecen la cantidad de calcopirita (CuFeS2(s)) necesaria para generar una tonelada de Cu(s).

- Si se inicia la reacción con 500 kg de calcopirita y 300 kg de cloruro de cobre (II), ¿qué cantidad de cobre es el máximo que se puede formar?

- ¿Es posible afirmar que la composición de la Tierra cambia en la medida que se extrae cobre? Argumentan sus respuestas.

- Presentan la información y cálculos desarrollados utilizando TIC y exponen ante el curso.